Produkt	Bezeichnung	Organoid® KAFFEELEDER auf Flexi	
	Artikelnummer	KAF0000190FLXST	
Hersteller	Adresse	ORGANOID TECHNOLOGIES GMBH
Nesselgarten 422 / Top 5
A-6500 Fließ
Österreich
	
Beschreibung und Anwendungsbereiche	Bezeichnung	Organoid® KAFFEELEDER auf Flexi	
	Beschreibung	Natürliches pflanzliches Material mit hauchdünner Auftragsstärke auf braunem Flexi
klimaneutral in Tirol produziert	
	Anwendungsbereiche	Als Tapete 
Als Schichtstoff im Holzverbund 
Auch zum Nähen geeignet

Pflanzliches Material und Auftragsstärke	Pflanzliches Material	Kaffee, fein gemahlen und verpresst	
	Dichte	Premium, flächendeckend
	
Format und Gewicht	Format	1.360 mm x 2.950 mm	
	Gesamtstärke	0,2 mm 	
	Gewicht	670 g/m²
	
Produktanforderungen	Lebensmittelechtheit	Bindemittelrezepturen im Sinne der EU-Verordnung 1935/2004 geeignet als Beschichtung für Bedarfsgegenstände für den Lebensmittelkontakt
	
Trägermaterial	Material	Flexi, braun	
	Eigenschaften	Vliesstoff 
Flexibel und dünn
Ohne Leimdurchschlag
80 % natürliche Zellulose	
	Anforderungen	Zugfestigkeit längs 4.700 N/m
Zugfestigkeit quer 2.200 N/m
Reißfestigkeit quer 6,5 N
	
Technische Umsetzung	Zuschnitt	Mit Schere, Cutter oder Plotter	
	Kantentoleranz	ca. 1-2 mm	
	Anleitung	Als Wandtapete: 
-Wandklebetechnik: Kleber auf die Wand auftragen, Bahnen lotrecht einlegen und mit einer Gummiwalze andrücken
-Doppelnahtschnitt: Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. 
-Ansatzfrei: Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten

im Verbund mit Holzwerkstoffen:

-Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Kleber (z.B. Weißleim) auf den Holzwerkstoff auftragen
- Beim Pressen die Naturoberfläche mit beigefügtem Trennpapier abdecken
- Richtwerte:
Presstemperatur max. 60°C
Pressdruck ca. 1 kg/cm²
Leimauftrag: ca. 100 g/m²
Pressdauer: ca. 15 Minuten

Vorversuche/Probeversuche empfohlen
	
	Kleberempfehlungen	Verarbeitung als Tapete: Pufas, Wandbelagskleber CC glasklar
im Verbund mit Holzwerkstoffen: Weißleim	
	Zu beachten	Tapezieruntergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt, staubfrei und eine neutrale Farbe haben. Frisch verputzte Oberflächen gut durchtrocknen lassen. Stark absorbierende Wände mit einer geeigneten Grundierung behandeln.

Bei sensiblen Anwendungen im Holzverbund auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden. Es wird ein symmetrischer Aufbau empfohlen, d.h. dieselbe Naturoberfläche auf Vorder- und Rückseite.

Akklimatisierungshinweise für Organoid Naturoberflächen:
- Vor dem Auspacken Inhalt auf Raumtemperatur bringen.
- Produkte lichtgeschützt lagern, bei ca. 20° und 30-60% relativer Luftfeuchtigkeit.
- Lagerung: Einzeldecks liegende Position (z.B. Schubladensystem)	
	Verarbeitungshinweise unter:	https://organoid.corestad.com/verarbeitung/
(= aktueller Linke der Vorschauseite)