cProdukt	Bezeichnung	Organoid® KORNBLUAMA light auf Ecovlies weiß	
	Artikelnummer	KOBBLU2040EVWRW	
Hersteller	Adresse	ORGANOID TECHNOLOGIES GMBH
Nesselgarten 422 / Top 5
A-6500 Fließ
Österreich
	
Beschreibung und Anwendungsbereiche	Bezeichnung	Organoid® KORNBLUAMA light auf Ecovlies weiß	
	Beschreibung	Natürliches pflanzliches Material in geringer Auftragsstärke auf weißem Ecovlies aus recyceltem Papier und Textilfasern
klimaneutral in Tirol produziert	
	Anwendungsbereiche	Geeignet für die Anwendung als Tapete und als Schichtstoff im Holzverbund
	
Pflanzliches Material und Auftragsstärke	Pflanzliches Material	Leuchtend blaue Kornblumen	
	Dichte	Light, locker gestreut, Träger wird Teil des Designs	
Format und Gewicht	Format	Rollenware in der Breite von 1.360 mm 	
	Gesamtstärke	0,2 mm	
	Gewicht	130 g/m² 	
Produktanforderungen	Schwer entflammbar	Brandschutzklasse B-s1d0 nach DIN EN 13501-1	
	Lebensmittelecht	Bindemittelrezepturen im Sinne der EU-Verordnung 1935/2004 geeignet als Beschichtung für Bedarfsgegenstände für den Lebensmittelkontakt
	
Trägermaterial	Material	Glatter Wandbelag aus recyceltem
Papier und Textilfasern	
	Eigenschaften	Aus recycelten, nachwachsenden Rohstoffen	
	Anforderungen	Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615
Frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln
Frei von Glasfaser
Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
	
Technische Umsetzung	Zuschnitt	Mit Schere, Cutter oder Plotter	
	Kantentoleranz	ca. 1-2 mm	
	Anleitung	Als Wandtapete: 
-Wandklebetechnik: Kleber auf die Wand auftragen, Bahnen lotrecht einlegen und mit einer Gummiwalze andrücken
-Doppelnahtschnitt: Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. 
-Ansatzfrei: Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten

Kleberflecken mit einem trockenen Tuch vorsichtig abtupfen
bei der Montage angelöste Fasern können (nach Trocknung der Tapete) mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch abgetragen werden

im Verbund mit Holzwerkstoffen:
-Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
-Kleber (z.B. Weißleim) auf den Holzwerkstoff auftragen, da die Vliese Feuchtigkeit aufnehmen und es zu Leimdurchschlag führen kann
- Beim Pressen die Naturoberfläche mit beigefügtem Trennpapier abdecken
-Richtwerte:
Presstemperatur max. 60°C
Pressdruck ca. 1 kg/cm²
Leimauftrag: ca. 100 g/m²
Pressdauer: ca. 15 Minuten

Vorversuche/Probeversuche empfohlen
	
	Kleberempfehlungen	Als Tapete: Methylan Direct Kleister Vliestapeten, AURO Wandbelagskleber Nr. 391 (ökologischer Kleber)
im Verbund mit Holzwerkstoffen: Weißleim	
	Zu beachten	Tapezieruntergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt, staubfrei und eine neutrale Farbe haben. Frisch verputzte Oberflächen gut durchtrocknen lassen. Stark absorbierende Wände mit einer geeigneten Grundierung behandeln.

Bei sensiblen Anwendungen im Holzverbund auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden. Es wird ein symmetrischer Aufbau empfohlen, d.h. dieselbe Naturoberfläche auf Vorder- und Rückseite.

Akklimatisierungshinweise für Organoid Naturoberflächen:
- Vor dem Auspacken Inhalt auf Raumtemperatur bringen.
- Produkte lichtgeschützt lagern, bei ca. 20° und 30-60% relativer Luftfeuchtigkeit.
- Lagerung:
•	Rollenware: hängendes Lagersystem (z.B. Paternoster)
•	Einzeldecks: liegende Position (z.B. Schubladensystem)	
	Verarbeitungshinweise unter:	https://organoid.corestad.com/verarbeitung/
(= aktueller Linke der Vorschauseite)