Produkt	Bezeichnung	Organoid® ROASNBLIATN auf Flachsvlies selbstklebend	
	Artikelnummer	ROABLI0085FVSST	
Hersteller	Adresse	ORGANOID TECHNOLOGIES GMBH
Nesselgarten 422 / Top 5
A-6500 Fließ
Österreich
	
Beschreibung und Anwendungsbereiche	Bezeichnung	Organoid® WILDSPITZE auf Flachsvlies selbstklebend	
	Beschreibung	Natürliches pflanzliches Material mit deckender Auftragsstärke auf Flachsvlies Natur auf starker Selbstklebefolie
klimaneutral in Tirol produziert	
	Anwendungsbereiche	Geeignet für die Verklebung auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall oder Schichtstoffen und rauen Oberflächen wie Gipskarton ober Beton, zur nachträglichen Veredelung von Möbelstücken oder Wänden 

Pflanzliches Material und Auftragsstärke	Pflanzliches Material	Duftende rote Rosenblüten	
	Dichte	Auftragsstärke Premium, flächendeckend
	
Format und Gewicht	Format	1.360 mm x 2.950 mm	
	Gesamtstärke	1,2 mm	
	Gewicht	 1030 g/m²
	
Produktanforderungen	Lebensmittelecht	Bindemittelrezepturen im Sinne der EU-Verordnung 1935/2004 geeignet als Beschichtung für Bedarfsgegenstände für den Lebensmittelkontakt
	
Trägermaterial	Material	Wasserstrahlverfestigtes Flachsvlies Natur auf Selbstklebefolie	
	Eigenschaften	Stark haftend, Trägerschicht aus nachwachsendem Rohstoff 	
	Anforderungen	PVC-frei
Enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß Annex 2, § 3 der Verordnung (EC) 1907/2006
Hitzebeständig bis 120° C
	
Technische Umsetzung	Zuschnitt	Mit Schere, Cutter oder Plotter	
	Kantentoleranz	ca. 1-2 mm	
	Anleitung	Trennpapier von der Klebefolie ablösen, auf gewünschtem Untergrund platzieren (Trockenauftragsmethode)	
	Zu beachten	Auf genaue Platzierung auf dem Untergrund achten, da die Klebefolie stark haftet und nicht nachjustiert werden kann.

Bei unterschiedlichen Chargen können sich Farbabweichungen ergeben, daher bei der Bestellung mehrerer Decks auf Chargengleichheit achten

Akklimatisierungshinweise für Organoid Naturoberflächen:
- Vor dem Auspacken Inhalt auf Raumtemperatur bringen.
- Produkte lichtgeschützt lagern, bei ca. 20° und 50-65% relativer Luftfeuchtigkeit.
	
	Verarbeitungshinweise unter:	https://organoid.corestad.com/verarbeitung/
(= aktueller Linke der Vorschauseite)