Produkt	Bezeichnung	Organoid® SUNNABLUAMA auf HPL	
	Artikelnummer	SBL0000080HPLST	
Hersteller	Adresse	ORGANOID TECHNOLOGIES GMBH
Nesselgarten 422 / Top 5
A-6500 Fließ
Österreich
	
Beschreibung und Anwendungsbereiche	Bezeichnung	Organoid® SUNNABLUAMA auf HPL	
	Beschreibung	Natürliches pflanzliches Material mit deckender Auftragsstärke auf Schichtstoffplatten – HPL
klimaneutral in Tirol produziert	
	Anwendungsbereiche	Als Schichtstoff im Holzverbund
	
Pflanzliches Material und Auftragsstärke	Pflanzliches Material	Sonnenblumen-Kernschalen aus Upcycling	
	Dichte	Flächendeckend
	
Format und Gewicht	Format	1.320 mm x 3.050 mm	
	Gesamtstärke	3,0 mm	
	Gewicht	2,8 kg/m²

Produktanforderungen	Lebensmittelecht	Bindemittelrezepturen im Sinne der EU-Verordnung 1935/2004 geeignet als Beschichtung für Bedarfsgegenstände für den Lebensmittelkontakt
	
Trägermaterial	Material	HPL Schichtpressstoff	
	Eigenschaften	Robust und langlebig	
	Anforderungen	Schichtpressstoff HPL nach DIN EN 438 und ISO 4586
Rohdichte > 1.4 g/cm³
duroplastischer Kunststoff
Lebensmittelkontakt unbedenklich nach EN 1186
enthalten keine toxischen Verbindungen auf
Basis Antimon, Barium, Cadmium, ChromIII, ChromIV, Blei, Quecksilber, Selen
Formaldehydabgabe < 0.4 mg/h m2 (Prüfung nach EN 717-2)
< 0.05 ppm (bei der Prüfung in der WKI Prüfkammer)
enthält kein PCP (Pentachlorophenol).
	
Technische Umsetzung	Zuschnitt	Für den Zuschnitt von Schichtstoff können übliche Holzbearbeitungsmaschinen, wie Platten-, Tischkreis-, Handkreis- oder Stichsägen, aber auch CNC-Fräsen genutzt werden. Zudem gelten die üblichen Verarbeitungsgrundsätze und Sicherheitsvorschriften, welche auch bei der Verarbeitung klassischer Schichtstoffplatten zu beachten sind.
	
	Kantentoleranz	2 cm	
	Anleitung	Presstemperatur von 60°C darf nicht überschritten werden. 
Mitgeliefertes Trennpapier zwischen Pressplatte und Oberfläche verwenden

	Kleberempfehlungen	Weißleim, Harnstoffharz, …	
	Zu beachten	Vor der Verarbeitung am Rand ca. 2 cm wegschneiden, da hier die Auftragsdichte des Naturmaterials aufgrund des Produktionsprozesses abweicht

Vor der Verarbeitung sollten die Platten (je nach Dicke) zwischen 1 und 3 Tagen mit einem Gegenzug gemeinsam akklimatisiert werden. Die Rückseite der HPL ist unmittelbar vor dem Verpressen auf Verunreinigungen (durch Materialreste, Fette etc.) zu kontrollieren und ggfs. vorsichtig zu reinigen.

Gegenzug: Für eine ideal ausbalancierten Plattenstruktur wird ein symmetrischer Aufbau empfohlen, d.h. dieselbe Naturoberfläche auf Vorder- und Rückseite. Für den Spannungsausgleich sollte aber zumindest der auf Anfrage mitgelieferte Gegenzug (HPL 1,1 mm doppelseitig geschliffen) verwendet werden.

Produkt in geschlossenen, trockenen und normal temperierten Räumen (ca. 20°C, 30-60% relative Luftfeuchtigkeit) liegend auf einer ebenen Oberfläche z.B.  im Schubladensystem lagern. Direkter Bodenkontakt und/oder Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. 
	
	Verarbeitungshinweise unter:	https://organoid.corestad.com/verarbeitung/
(= aktueller Linke der Vorschauseite)