Produkt	Bezeichnung	Organoid® WILDSPITZE HIMMELBLAU auf HPL	
	Artikelnummer	WSPHIM0090HPLST	
Hersteller	Adresse	ORGANOID TECHNOLOGIES GMBH
Nesselgarten 422 / Top 5
A-6500 Fließ
Österreich
	
Beschreibung und Anwendungsbereiche	Bezeichnung	Organoid® WILDSPITZE HIMMELBLAU auf HPL	
	Beschreibung	Natürliches pflanzliches Material mit deckender Auftragsstärke auf Schichtstoffplatten – HPL
klimaneutral in Tirol produziert	
	Anwendungsbereiche	Als Schichtstoff im Holzverbund
	
Pflanzliches Material und Auftragsstärke	Pflanzliches Material	Blaue Kornblumen auf regionalem, handgesenstem Almheu aus den Tiroler Alpen.	
	Dichte	Flächendeckend
	
Format und Gewicht	Format	1.320 mm x 3.050 mm	
	Gesamtstärke	2,3 mm	
	Gewicht	2.2 kg/m²

Produktanforderungen	Lebensmittelecht	Bindemittelrezepturen im Sinne der EU-Verordnung 1935/2004 geeignet als Beschichtung für Bedarfsgegenstände für den Lebensmittelkontakt
	
Trägermaterial	Material	HPL Schichtpressstoff	
	Eigenschaften	Robust und langlebig	
	Anforderungen	Schichtpressstoff HPL nach DIN EN 438 und ISO 4586
Rohdichte > 1.4 g/cm³
duroplastischer Kunststoff
Lebensmittelkontakt unbedenklich nach EN 1186
enthalten keine toxischen Verbindungen auf
Basis Antimon, Barium, Cadmium, ChromIII, ChromIV, Blei, Quecksilber, Selen
Formaldehydabgabe < 0.4 mg/h m2 (Prüfung nach EN 717-2)
< 0.05 ppm (bei der Prüfung in der WKI Prüfkammer)
enthält kein PCP (Pentachlorophenol).
	
Technische Umsetzung	Zuschnitt	Für den Zuschnitt von Schichtstoff können übliche Holzbearbeitungsmaschinen, wie Platten-, Tischkreis-, Handkreis- oder Stichsägen, aber auch CNC-Fräsen genutzt werden. Zudem gelten die üblichen Verarbeitungsgrundsätze und Sicherheitsvorschriften, welche auch bei der Verarbeitung klassischer Schichtstoffplatten zu beachten sind.
	
	Kantentoleranz	2 cm	
	Anleitung	Presstemperatur von 60°C darf nicht überschritten werden. 
Mitgeliefertes Trennpapier zwischen Pressplatte und Oberfläche verwenden

	Kleberempfehlungen	Weißleim, Harnstoffharz, …	
	Zu beachten	Vor der Verarbeitung am Rand ca. 2 cm wegschneiden, da hier die Auftragsdichte des Naturmaterials aufgrund des Produktionsprozesses abweicht

Vor der Verarbeitung sollten die Platten (je nach Dicke) zwischen 1 und 3 Tagen mit einem Gegenzug gemeinsam akklimatisiert werden. Die Rückseite der HPL ist unmittelbar vor dem Verpressen auf Verunreinigungen (durch Materialreste, Fette etc.) zu kontrollieren und ggfs. vorsichtig zu reinigen.

Gegenzug: Für eine ideal ausbalancierten Plattenstruktur wird ein symmetrischer Aufbau empfohlen, d.h. dieselbe Naturoberfläche auf Vorder- und Rückseite. Für den Spannungsausgleich sollte aber zumindest der auf Anfrage mitgelieferte Gegenzug (HPL 1,1 mm doppelseitig geschliffen) verwendet werden.

Produkt in geschlossenen, trockenen und normal temperierten Räumen (ca. 20°C, 30-60% relative Luftfeuchtigkeit) liegend auf einer ebenen Oberfläche z.B.  im Schubladensystem lagern. Direkter Bodenkontakt und/oder Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. 
	
	Verarbeitungshinweise unter:	https://organoid.corestad.com/verarbeitung/
(= aktueller Linke der Vorschauseite)